УДК 537.311.322

# ЭНЕРГИЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОНА С АНИЗОТРОПНОЙ МАССОЙ В СФЕРИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ

Байматов П.Ж., Иноятов Ш.Т., Шералиев А.Х.

Наманганский Государственный Университет, Наманган,

E-mail: pbaymatov@mail.ru

Аннотация. Рассчитана энергия основного уровня электрона с анизотропной массой в сферической квантовой точке

В настоящем докладе рассматривается расчет энергии основного уровня электрона с анизотропной массой в сферической квантовой точке, которые изучаются в оптоэлектронных приборах с гетеро и наноструктурами с квантовыми точками.

Рассмотрим нанокристалл (НК) Si,который является важным материалом для создания микроэлектронных приборов. Самоорганизующихся Si НК введенных в SiO2 считаются подходящий структурой для реализации одноэлектронных приборов способно работающих при комнатных температурах [1].

Масса электрона в Si анизотропна , и решение уравнение Шрёдингера (УШ)

(1)

с граничным условием (ГУ) , внутри сферической квантовой точки (КТ) радиусом R и бесконечным потенциальным барьером решается (i) численно и/или (ii) в адиабатическом приближении [2]. Для основного уровня был получен (i)  и (ii)  соответственно [2], где .

Пусть НК имеет форму куба или сферы и масса электрона изотропная. Тогда формула для основного уровня соответственно имеют вид [3]

(2)

Чтобы, эти энергии совпадали необходимо положить .

Для куба с анизотропной массой электрона получаем

(3)

или в безразмерном виде

(4)

Поставляя для Si значений , получаем , что близко к (i)(ii).

Литература

1. T. Baron, P. Gentile, N. Magnea and P. Mur, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1175

2. А.С. Москаленко, И.Н. Яссиевич. ФТТ. 46, 8 (2004) 1465

3. А.С.Давыдов. Квантовая механика. Физматгиз, М. 748 с. (1963).