- УДК 574:633.15

- ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТЕРЖНЕЙ КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ

- Согомонян Т.К., Левчук А.А.

- ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

- Научный руководитель – к.т.н., докторант А.В. Александрова

- Постановка проблемы.

С увеличением объемов добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов неуклонно растет загрязнение природных экосистем углеводородами. По данным Комитета по природным ресурсам и экологии Государственной Думы РФ ежегодно в России происходит более 60 крупных аварий и около 20 тыс. случаев, сопровождающихся значительными разливами нефти.

Проблема негативного влияния нефти и нефтепродуктов на окружающую среду представляет угрозу для здоровья населения и устойчивости экосистем, а ее решение является актуальной как для России, так и для Украины.

Другой актуальной проблемой сельскохозяйственных регионов является образование малоиспользуемого вторичного сырья при переработке зерновых культур.

В настоящее время перспективным направлением является использование растительных вторичных материальных ресурсов АПК для получения на их основе сорбентов с заданными свойствами. Известны сорбенты полисахаридной природы на основе гречневой шелухи (Л.А. Земнухова, 2008), плодовой оболочки семян подсолнечника (В.Г. Щербаков, 2004; С.Н. Овчаров, 2010), шелухи риса (И.Г. Гафаров, 2005), стержней кукурузных початков (John Vander Hooven, 1971) и др.

- Анализ последних исследований и публикаций.

В настоящее время существует огромное количество способов, методов, которые снижают и ликвидируют загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Анализ научно-технической литературы показал, лидирующее место среди способов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов занимают сорбенты.

Сорбенты на основе растительных отходов АПК обладают рядом преимуществ по сравнению с синтетическими: способностью к биоразложению, они являются возобновимыми ресурсами, низкой стоимостью, не оказывают негативного воздействия на природные экосистемы в результате потерь при использовании и сборе.

Растительные отходы АПК (солома пшеницы, шелуха риса, гречихи, стержни кукурузных початков (СКП) и т.д.) широко используются в качестве сорбентов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, их характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика сорбентов на основе растительных отходов АПК

| Сырье | Метод модификации | Сорбционная емкость по нефти, г/г | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Шелуха гречихи | Термическая обработка; Обработка в ВЧ плазме атмосферного давления; Обработка в дуговой плазме; Обработка в ВЧ плазме пониженного давления | 3-6 | 1 |
|  | Не обработанная | 2 | 2 |
| Плодовая оболочка семян подсолнечника | Термическая обработка | 4,95-5,80 | 3 |
|  | Термическая обработка | 4,5-4,8 | 4 |
|  | Кислотный гидролиз | не указана | 5 |
| Шелуха риса | Термическая обработка; Обработка в ВЧ плазме атмосферного давления; Обработка в дуговой плазме; Обработка в ВЧ плазме пониженного давления | 3-6 | 6 |
|  | Пиролиз | 3,7-9,2 | 7 |
|  | Ацетилирование | 6,62-8,82 | 8 |
| Пшеничная солома | Не обработанная | до 4,0 | 9 |
|  | Ацетилирование | 28,8 | 10 |
|  | Автогидролиз | 6,65-6,91 | 11 |
| Ячменная солома | Механическая | до 12,0 | 12 |
| Шелуха овса | Не обработанная | 1,0 | 13 |
| СКП | Механическая | 2-3 | 10, 14 |

- Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Рассмотренные сорбенты обладают рядом недостатков: не модифицированное сырье обладает низкой сорбционной емкостью и высокой водопоглощающей способностью, в связи, с чем требуется термическая, механическая или химическая модификация сырья; термические методы являются энергоемкими, при применении химических методов образуются сточные воды, требующие нейтрализации, а также отсутствует возможность повторного использования кислот. Использование кислотной обработки при получении сорбента приводит к ухудшению показателей безопасности готового продукта и, следовательно, низкой экологичности технологического процесса. Поиск новых методов модификации растительного сырья для получения сорбентов природоохранного назначения является актуальной задачей.

- Формулирование целей

- Целью работы является проведение сравнительной оценки известных способов направленной модификации сорбционных свойств полисахаридного сырья на примере стержней кукурузных початков.

- Изложение основного материала

Для сравнительного исследования влияния модификации на сорбционные свойства СКП, в частности по отношению к нефти и нефтепродуктам, использовались известные способы физико-химической обработки полисахаридного сырья:

- обработка 20 % раствором фосфорной кислоты (СКП-ФК),

- 10 %  раствором гидроксида натрия (СКП-Щ),

- 1н раствором оксалата аммония (СКП-ОА),

- 30 % раствором пероксида водорода (СКП-П30),

- 3 % раствором пероксида водорода в щелочной среде (СКП-П3) при температуре кипения растворителей,

- также проведено экспериментальное исследование влияния обработки сжиженной двуокисью углерода (СКП-СО2).

Для всех указанных способов модификации СКП измельчался до размера частиц 0,8 - 5,0 мм.

Установлено, что полученные образцы на основе СКП имеют развитую удельную поверхность и пористую структуру. Относительное увеличение нефтеемкости по отношению к контролю – необработанному СКП, представлено на рисунках 1 и 2. Модификация структуры СКП сжиженной двуокисью углерода позволяет увеличить нефтеемкость СКП на 250 - 293% по сравнению с необработанным СКП и составляет 5,04 – 5,86 г/г.

Рисунок 1 – Нефтеемкость сорбентов на основе СКП (нефть p=759 кг/м2)

- Рисунок 2 – Нефтеемкость сорбентов на основе СКП (нефть p=840 кг/м2)

- СКП, обработанные двуокисью углерода, также обладают наибольшей нефтепоглощающей способностью с водной поверхности (рисунок 3).

- Рисунок 3 – Нефтеемкость, с водной поверхности, СКП до и после обработки

При анализе полученных результатов выявлена общая закономерность нефтеемкости для полученных сорбентов: нефтеемкость сорбентов убывает в следующей последовательности:

- СКП-СО2→ СКП-П3→ СКП-П30→ СКП-ОА→ СКП-ФК→ СКП-Щ→ СКП

Результаты водопоглощения разработанными модифицированными сорбентами, а также исходным сырьем представлены на рисунке 4.

- Рисунок 4 – Водопоглощение  модифицированных СКП

Анализ способов физико-химической обработки СКП выявил следующую закономерность в водопоглощении, которое убывает в следующей последовательности:

- СКП-П3→СКП-П30→СКП-Щ→СКП→СКП-СО2→СКП-ОА→СКП-ФК.

Наименьшей водопоглощающей способностью обладают сорбенты после обработки фосфорной кислотой и оксалатом аммония.

- Выводы и перспективы

Установлено, что модификация структуры стержня кукурузного початка двуокисью углерода позволяет получить сорбент с улучшенными сорбционными характеристиками по отношению к нефти и НП. На базе кафедры «Безопасность жизнедеятельности» КубГТУ  был разработан способ получения сорбента, заявка на изобретение № 2012109328 от 12.03.2012г.

Список литературы:

- Сорбент для удаления нефти и нефтепродуктов и способ его получения из шелухи гречихи: патент 2259874 Рос. Федерация. № 2003127907/15; заявл. 20.04.2005; опубл. 10.09.2005.

- Способ очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов: патент 2114064 Рос. Федерация. № 95109480/25; заявл. 06.06.1995; опубл. 27.06.1998.

- Способ получения углеродного адсорбента из лузги подсолнечной: патент 2395336 Рос. Федерация. № 2008143817/15; заявл. 05.11.2008; опубл. 27.07.2010.

- Способ получения сорбента из растительного сырья: патент 2240864 Рос. Федерация. № 2003136980/15; заявл. 22.12.2003; опубл. 27.11.2004.

- Способ получения меланинсодержащего фитосорбента и меланинсодержащий фитосорбент: патент 2060818 Рос. Федерация. № 94000254/26; заявл. 04.01.1994; опубл. 27.05.1996.

- Сорбент для удаления нефти и нефтепродуктов из жидких сред и способ его получения из шелухи риса: патент 2259875 Рос. Федерация. № 2003127908/15; заявл. 18.09.2003; опубл. 20.04.2005.

- Angelova D., Uzunova S., Staykov S., Uzunov I. Preparation of a biogenic carbon/silica based adsorbent for removal of petroleum products spills from aqueous medium // Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy. - 2010. - №45 (1). – Рр. 25-32.

- Nwankwere E. T., Omolaoye J. A., Nwadiogbu J. O., Nale B. Y. Thermal and Dimensional Stability of NBS-catalyzed Acetylated Rice Husks // Der Chemica Sinica. - 2011. - №2 (1). – Рр. 189-196.

- Хлесткин Р.Н., Самойлов Н.А., Шеметов А.В.  Ликвидация разливов нефти при помощи синтетических органических сорбентов // Нефтяное хозяйство. - 1999. - № 2. - С. 46-49

- Run-Cang Sun. Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels Chemistry, Extractives, Lignins, Hemicelluloses and Cellulose. Elsevier. 2010.

- Sidiras D., Batzias F., Konstantinou I., TSAPATSIS M. Development of a New Oil Spill Adsorbent from Autohydrolysis Modified Lignocellulosic Waste Material // Recent Researches in Chemistry, Biology, Environment and Culture. - Montreux, Switzerland, December 29-31, 2011. - С. 163-169.

- Husseien M.; Amer A. A.; El-Maghraby A.; Taha N. A. Availability of barley straw application on oil spill cleanup // Int. J. Environ. Sci. Tech. - №6 (1). 2010. – Рр. 123-130.

- Цуцаева В.В., Пуговкин М.М., Савушкина М.Ю. Текстильный горошек — эффективный сорбент для ликвидации разлива нефти // Нефтяное хозяйство. - 1991. - № 8. - С. 33-34.

- Method for removing oil spills using a natural, recyclable absorbent: patent №5160629 United States. filed: 10.06.1991; date of patent 03.11.1992.