УДК  53

# СПИНОВЫЕ ЭФФЕКТЫ  В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

В.Н. Фёклин, С.О. Легкодымов, А.А. Кочуев

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Целью данной работы является  рассмотрение механизмов  влияния  внешнего магнитного поля на движение дислокаций в пара- и диамагнитных ионных кристаллах. В настоящее время получено большое число экспериментальных фактов, свидетельствующих о заметном влиянии относительно малых магнитных полей  ~ 10 kOe на различные характеристики немагнитных кристаллов [1-3].

Рассмотрим случай, когда введенные дислокации, двигаясь в поле внутренних напряжений кристалла, не могут преодолеть локальный потенциальный барьер, возникающий между ионом парамагнитной примеси и атомом, принадлежащим дислокации. Данная ситуация соответствует образованию связи между ними в триплетном состоянии. Для преодоления такого барьера необходимо его понизить за счет примеси низко лежащего синглетного состояния. Другой случай, когда система находится в связанном синглетном состоянии внутри потенциальной ямы, и для открепления  необходима примесь высоколежащего триплетного состояния.

Рис. 1. Механизм закрепления ядра дислокации при его движении относительно иона примеси на потенциальном барьере в чистом синглетном a) и триплетном б) состоянии. в) – вид усредненной потенциальной энергии взаимодействия в ситуации сильного смешивания состояний.

Обнаружено, что в изучаемой системе возможен, способ перехода системы из триплетных состояний в синглетно и обратно, обусловленный возникновением при наложении внешнего магнитного поля относительно медленных биений амплитуд в волновой  функции валентных электронов.

Рассматривается взаимодействие дислокаций с парамагнитным примесным центром в рамках модели, в которой система двух взаимодействующих атомов,  связанна ионной связью. В качестве модели выбран кристалл NaCl  с введенными примесями Ca [1]. Процесс дипининга является пороговым и носит эстафетный характер, т.к. происходит под действием внутренних напряжений кристалла в положении предельного равновесия. Для анализа энергетической структуры и волной функции системы взаимодействующих атомов, решается стационарное уравнение Шредингера для двух  электронов, описывающее энергетический спектр взаимодействующих частиц в магнитном поле с учетом спин-орбитального  взаимодействия между ними. Гамильтониан  взаимодействия двух электронов:

,  	         (1)

– содержит слагаемые, отвечающие за  кинетическую энергию, кулоновское и обменное взаимодействия,  –  вектор магнитной индукции налагаемого поля,  g –  g фактор частиц,  –  магнетон Бора, , ,  ,  –  операторы спина и орбитального момента электронов,  и  – коэффициенты спин-орбитального взаимодействия электронов.

Волновая функция взаимодействующей системы является суперпозицией волновых функций синглетного –  и триплетных –  состояний.

,

,    ,                  (2)

,      .

– амплитуды синглетного  и триплетных  состояний в полной волновой функции, ( и ( – одночастичные спиновые функции, S и T – симметричная и антисимметричная пространственные волновые функции пары взаимодействующих электронов, строятся на базисе одноэлектронных волновых функций:

,

(3)

.

и  –  пространственные волновые функции – электронов образующих связь. Спин-орбитальное взаимодействие в присутствии внешнего магнитного поля приводит к смешиванию волновых функций синглетного и триплетных состояний. Получена  зависимость энергии основного и возбужденных состояний от внешнего магнитного поля в первом приближении теории возмущения.

,   ,

,   ,

,   .

Здесь  и  – энергия  уровней без возмущения , ,  – матричный элемент,  – проекция вектора магнитной индукции на ось перпендикулярную оси соединяющей атомы.

Включение магнитного поля приводит к изменению соотношения между связывающей и антисвязывающей компонентами волновой функции и изменению положения равновесия всей системы. Расстояние между ядрами атомов увеличивается на величину :

,                 		    (4)

где , – расстояние между ядрами взаимодействующих атомов.

Динамика процесса распада системы дислокация-стопор изучается на основе решения системы  уравнений включающих в себя  временное уравнение Шредингера   и уравнение движения, описывающее движение атома в существующем потенциальном поле.

Пространственная волновая функция электронов в движущемся потенциале раскладывается по базису собственных волновых функций  оператора (1)  в магнитном поле, получаемых при решении стационарного уравнения Шредингера. Получены уравнения для оценки изменения вклада каждого из состояний системы.

,     		   (5)

.		               (6)

– масса отрывающегося сегмента дислокации, , , z – масса  и координата   электрона,  – искомые коэффициенты разложения. Данная система  уравнений позволяет выяснить возможные условия преодоления сегментом дислокации активационного барьера, препятствующего его движению. Для упрощения решения уравнений (5) и (6) вместо системы из четырех уровней рассматривается система из двух − основного и возбужденного. Считается, что до включения магнитного поля система полностью находилась в синглетном или одном из триплетных состояний. В области нахождения центра дислокации разлагаем в ряд потенциальную  энергию взаимодействия атомов и получаем уравнение (6) в виде:

,              		   (7)

− частота колебаний атома в потенциальной яме.

Для анализа возможных решений системы уравнений (5) будем рассматривать в первом приближении вклады отдельных состояний  как одномерные осцилляторы, которые колеблются с одинаковыми частотами (1015 Hz  в параболической потенциальной яме.

(8)

X, Y – обобщенные координаты, соответствующие колебаниям волновых функций синглетного и триплетного состояний электронов.  ( частота колебаний, зависящая  от магнитного поля и спин-орбитального взаимодействия, <<.

Спин-орбитальное взаимодействие между электронами приводит к тому, что в такой системе могут возникнуть относительно медленные биения амплитуд колебаний. Это приводит к периодическому нарастанию вклада синглетных и триплетных состояний.

Для оценки частоты биений ,  возникающих после наложения   магнитного поля, полагаем, что величина спин-орбитального взаимодействия является постоянной ~10-3–10-4 eV, и  определяется начальным сдвигом плотности электронов (4). Частота биений быстро растет с увеличением магнитной индукции . При выбранных значениях энергий взаимодействия оценка среднего времени таких биений дает величину  ~ 10-6–10-8 s, что на несколько порядков больше среднего времени колебаний сегмента дислокации ~ 10-9 s. Полученная оценка среднего времени такого рода переходов между состояниями, дает величины между известными значениями для (g-механизма ~10-9 s и релаксационного механизма ~10-5–10-4 s [1], которые отождествляют со среднем временем открепления дислокации. При оценке времени биений мы пренебрегали сложной зависимостью поведения величины спин-орбитального взаимодействия во времени и от самих изменений вкладов состояний в полную волновую функцию. Учет этого обстоятельства приводит к сложному поведению вкладов состояний с течением времени и увеличению среднего времени перехода между синглетным и триплетными состояниями.

Предложенный механизм влияния магнитного поля на процессы, происходящие в системе дислокация-примесь, предполагает учет спин-орбитального взаимодействия как существенного компонента явления. Полученная оценка для характерного времени открепления дислокации от точечного дефекта по порядку величины близкa к экспериментальному значению и ранее сделанным оценкам в рамках других моделей.

Список литературы:

1. Альшиц В.И., Даринская Е.В., Колдаева М.В., Петржик Е.А. Магнитопластический эффект: основные свойства и физические механизмы // Кристаллография. – 2003. – Т. 48, № 5. - С. 826-854.

2.  Фёклин В.Н., Даринский Б.М. Резонансные эффекты при отрыве дислокации от точечного стопора при наложении магнитного поля  в немагнитных кристаллах // Изв. РАН. Сер. физ. – 2005. – Т. 69,  № 8. - С. 1179-1182.

3. Фёклин В.Н., Даринский Б.М. Влияние магнитного поля на движение дислокаций в немагнитных кристаллах  // Вестник ВГУ. – 2006. № 1. - С. 21-26.

# Text boxes

S

U

а)

Z

T

Z

б)

U

T

Z

S

в)

U