УДК 539.42.

КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Черных Валентин Константинович1, Караханян Артур Барменович1, Раткин Василий Викторович2

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Россия, Пенза1

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов2

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы причины коррозионного износа металлических конструкций трубопроводов. Освещены некоторые известные аварии, вызванные коррозионным износом, сделаны выводы по предотвращению их в будущем.

Ключевые слова: коррозионный износ, трубопровод, нефтепровод, металл, агрессивная среда, мониторинг, антикоррозионная защита.

CORROSIVE WEARING AS ONE OF THE CAUSES OF PIPELINE ACCIDENTS

Chernykh Valentin Konstantinovich1, Karahanyan Arthur Barmenovich1, Ratkin Vasily Viktorovich2

Penza State University of Architecture and Construction, Russia, Penza1

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov2

Abstract: The article considers and analyzes the causes of corrosion of metal structures pipelines. Highlight some known crash caused by corrosion wear, the findings to prevent them in the future.

Keywords: corrosion, pipeline, metal, aggressive environment, monitoring, corrosion protection.

Большое количество современных отечественных и зарубежных сооружений из металлоконструкций в той или иной степени защищаются от коррозии. Тем не менее, защита производится несвоевременно, некачественно и срок её службы не всегда продолжительный. В связи с этим, конструкции трубопроводов, как один из видов сооружений, также подвержены коррозионному износу [1-5]. Причем, коррозионные разрушения трубопроводов могут происходить:

- в грунте;

- в атмосфере, на поверхности земли;

- в зонах переменного увлажнения;

- внутри промышленных зданий, в том числе со специфической атмосферой, содержащей агрессивные компоненты и т.д.

В конечном счете, механизмы коррозии, в зависимости от вида сред, могут быть разные, но с феноменологической точки зрения, все они приводят к двум видам воздействия:

1) изменение геометрии конструкции (размеры и формы);

- изменение механических характеристик материала.

Трубопроводы – самый быстрый способ доставки жидкостей и газообразных веществ. Коррозия трубопроводов может быть как химической, обусловленной контактом металла с химически активными компонентами без возникновения и прохождения по трубопроводу электрического тока; так и электрохимической, которая характеризуется растворением и разрушением металла при взаимодействии с окружающей средой, сопровождающимся возникновением и прохождением электрического тока. Помимо указанных видов коррозионного разрушения, трубопроводы вдобавок подвержены биокоррозии, на долю которой приходится значительное разрушение трубопроводов.

Подвержена коррозии может быть как внешняя сторона стенки трубопровода, так и внутренняя. На коррозию внешней стороны стенки обычно влияют следующие факторы:

- температура среды;

- агрессивность среды (солевой состав, щелочность, состав почвы и т.д.);

- состав и состояние защитного покрытия (если оно имеется);

- наличие блуждающих токов;

- напряжения в металле.

Наиболее активное воздействие происходит в особенных точках конструкций, таких как сварные швы, изгибы, места изменения толщины металла и места деформаций.

Коррозия трубопроводов с внутренней стороны стенки может быть обусловлена влиянием следующих факторов:

- составом транспортируемой продукции (её обводненностью, наличием газов, углекислоты);

- наличием взвешенных частиц (например, песок или уже имеющиеся продукты коррозии);

- осадками солей железа и кальция на стенках;

- неоднородностью металла, а также наличием на нем щелей (например, при плохом проваре сварных швов) и др.

Отечественные трубопроводы для транспортировки воды, нефти, газа и др. веществ являются самыми протяженными в мире, уступая лишь США. Тем не менее, техническое состояние их оставляет желать лучшего. По некоторым данным, износ отечественных трубопроводов составляет 50-70%. Данная ситуация, помимо явного экономического и экологического ущерба, в свою очередь приводит и к человеческим потерям.

Европейские эксперты выделяют три наиболее важные причины возникновения аварийных ситуаций [6]:

- внешние воздействия на трубопроводы (36%);

- коррозионные процессы (29%);

- механические повреждения (24%).

Согласно данным [7], основные причины аварий на магистральных трубопроводах это:

- внешние воздействия – 34,3 %,

- брак при строительстве – 23,2 %,

- наружная коррозия – 22,5 %,

- брак при изготовлении труб и оборудования на заводах – 14,1 %,

- ошибочные действия персонала – 3 %.

Из различных источников видно, что на долю коррозии приходится около четверти аварий трубопроводов, что составляет немалую цифру. Рассмотрим некоторые из них.

В августе 1994 года на нефтепроводе Возей -Головные сооружения АО «Коминефть» (Усинский район Республики Коми) произошла крупная авария. В результате аварии на грунт и ближайшие водотоки вылилось около 14 тонн нефти [8].

Рисунок 1- Последствия прорыва нефтепровода в респ. Коми в 1994 году. (Источник http://images.esosedi.ru)

С 1975 года, когда трубопровод был только запущен, коррозионная защита не осуществлялась в должном объеме, а также не проводились необходимые ремонтные работы. В 1988 году произошла первая разгерметизация трубопровода, после чего было принято решение периодически закачивать в него ингибиторы коррозии, а также установить катодные станции электрохимзащиты. Эти мероприятия выполнялись частной компанией, и должного надзора за ними не было. Тем не менее, за два года до аварии, в 1992 году, было проведено обследование данного трубопровода, которое выявило значительные коррозионные повреждения. Было принято решение, что на особо коррозионных участках, необходимо снизить давление с 25 кг/см2 до 7,5 кг/см2. Но данные мероприятия не принесли результата и аварии было не избежать.

Рисунок 2- Прорыв трубопровода в респ. Коми. (Источник: http://gnti.ru)

По версии международной организации «Гринпис», причиной аварии могло послужить и то, что по проектным документам трубопроводы рассчитаны на перекачку нефтепродуктов с низкой коррозионной активностью. Несмотря на это, по ним транспортировалась коррозионно-активная жидкость, что создало дополнительную агрессивную среду. В свою очередь, коррозионные процессы ускорили развитие таких факторов, как низкие температуры и механические напряжения в трубопроводе.

В 2006 году на участке нефтепровода «Дружба» (эксплуатируется с 1964 года) из-за коррозионного износа металлических труб произошла авария, вследствие которой было загрязнено почти 10 км2 местности. Утечка нефти составила около 48 м3 [8].

Еще одна из крупнейших в мире аварий нефтепроводов, связанная с коррозией металла, произошла в 1998 году в Нигерии, на нефтепроводе компании Exxon Mobil. В результате аварии, в Атлантический океан попало 14 тысяч тонн нефти. На протяжении 200км побережья вода была покрыта черной нефтяной пленкой.

Вышеперечисленные аварии - лишь малая доля от общего числа, произошедших по причине коррозионного износа металла. Коррозия металлоконструкций труб вызвана, прежде всего, низким качеством заводского изготовления труб (различные дефекты, микротрещины, расслоения металла, заусенцы, риски и т.д.); цикловым и программным нагружением металла, остаточных напряжений в металле, гидроударов, ну и конечно наличием агрессивных компонентов как во внешней среду, так и в транспортируемой жидкости [6].

Для предотвращения аварий трубопроводов в будущем, необходимо осуществлять качественную и долгосрочную антикоррозионную защиту, а также проводить качественный и своевременный мониторинг металлоконструкций труб.

Список литературы:

- Черных В.К., Овчинников И.Г. Обеспечение сохранности пролетных строений мостов из старогодных труб// Материалы XIV Международной научной конференции «Новые идеи нового века». Хабаровск: издательство ТОГУ, 2014– С.411-414.

- Овчинников И.И., Миронов М.Ю., Овчинников И.Г., Снегирев Г.В., Черных В.К., Моисеев О.Ю. Обеспечение сохранности малых и средних мостов с металлическими пролетными строениями// Интернет-журнал «Науковедение», 2013 №5 (18) [Электронный ресурс]-М.: Науковедение, 2013.

- Раткин В.В., Черных В.К. Влияние хлоридсодержащей среды на механические характеристики бетона // Сборник научных статей III Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы механики в современном строительстве». Пенза: издательство ПГУАС, 2014– С.121-127.

- Раткин В.В., Черных В.К., Тарасов А.А. Разрушительное действие хлоридсодержащей среды на примере обследования железобетонного моста в Новгородской области // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2015. – № 1 (9); URL: trts.esrae.ru/15-62

- Защита от коррозии металлических и железобетонных мостовых конструкций методом окрашивания / И.Г. Овчинников, А.И. Ликверман, О.Н. Распоров и др. – Саратов: Изд-во «Кубик», 2014. – 504 с.

- Мокроусов В. И. К вопросу об авариях магистральных нефтепроводов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М.: Научное издательство "Институт стратегических исследований". №11-1. 2015. С. 175-180.

- Государственный доклад "О состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов, рационального использования и охраны недр РФ в 2006 г. "

- ЗАО "КОРМАКО" URL: http://www.cormaco.ru (дата обращения: 15.09.2018).