УДК 66-963

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ПАН ВОЛОКНА  НА  КАЧЕСТВО АСФАЛЬТОБЕТОНА

Андронов С.Ю. 1, Задирака А.А. 2, Трофименко Ю.А.3

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Транспортное строительство», ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А», Россия, Саратов 1

Ассистент кафедры «Транспортное строительство», ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А, Россия, Саратов2

Аспирант кафедры «Транспортное строительство», ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А, Россия, Саратов3

Аннотация.

Подобраны опытные составы композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей и определено влияние на их свойства способа введения в смесь фибры с различной плотностью и длиной нарезки, проведены эксперименты по отработке режимов приготовления и введения фибры в состав композиционных смесей.

Ключевые слова: композиционный материал, технология производства композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей, полиакрилонитрильная фибра, контрольные образцы асфальтобетона, лабораторные испытания.

STUDYING THE IMPACT OF METHOD OF INTRODUCTION OF PAN FIBER ON THE QUALITY OF ASPHALT CONCRETE

Andronov S. Y.1, Zadiraka A.A.2, Trofimenko Y.A.3

PhD in Technical Sciences, Docent of the department "Transport construction", FGBOU VO «Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Russia, Saratov1

Assistant of the department "Transport construction", FGBOU VO «Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Russia, Saratov2

Graduate student of the department "Transport construction", FGBOU VO «Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Russia, Saratov3

Abstract: Experimental compositions of composite dispersion-reinforced asphalt-concrete mixtures were selected and the effect on their properties of the method of introducing fibers with different density and cutting length into the mixture was determined;

Key words: Composite material, production technology of composite dispersion-reinforced asphalt concrete mixtures, polyacrylonitrile fiber, control samples of asphalt concrete, laboratory tests.

В транспортном строительстве широко используется такой материал как асфальтобетон. Асфальтобетон работает в сложных климатических условиях под воздействием динамической и статической нагрузки, деформаций и т.д. Асфальтобетоны подвержены трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию, образованию колей, волн и впадин. Способом повышения устойчивости асфальтобетона к внешним нагрузкам является введение в его состав волокон и нитей. Введение в смесь длинных (протяженных) элементов - нитей, волокон или проволоки, при удовлетворении и постоянстве качественных показателей, а также удобства ее использования, в настоящее время является неразрешимой проблемой. Введение в смесь небольших по размеру (дискретных) элементов позволяет добиться их равномерного распределения (дисперсии) в смеси, и получить “композитный” материал с более высокими физико-механическими показателями в готовом конструктивном элементе [1]. В качестве армирующих волокон в асфальтобетонной смеси исходя из технико-экономических соображений применяется фибра из углеродных нитей.

В России действуют методические рекомендации по технологии армирования асфальтобетонных покрытий добавками базальтовых волокон (фиброй) [2]. Однако широкого применения базальтовая фибра не получила. Основной проблемой использования фибры из различных волокон в асфальтобетонных смесях, по результатам проведенных исследований является отсутствие технологии (способа) ведения фибры в состав смеси. В России широкого опыта изготовления на асфальтобетонных заводах смесей с фиброй на сегодняшний момент нет.

Выполнялись исследования способов введения в состав композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей предварительно приготовленных смесей (навесок) из полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком, а также предварительно приготовленных смесей (навесок) из полиакрилонитрильной фибры с песком.

Для исследований приготавливалась смеси (навески) из полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком. Минеральный порошок - материал, полученный при помоле горных пород или твердых отходов промышленного производства с размером частиц размером менее 0,071 мм около 60-80%, является одним из основных компонентов асфальтобетонных смесей.. Замечено, что минеральный порошок, входящий в состав асфальтобетонной смеси, в качестве мелкого заполнителя пор и выполняющий роль связующего для вяжущего, при определенных соотношениях смешивается (вручную или механически) с полиакрилонитрильной фиброй до однородного состояния. При этом время перемешивания резко уменьшается, если смешивание производить с нагревом.

Для установления влияния температуры и оптимального соотношения минерального порошка и полиакрилонитрильной фибры изготавливались опытные замесы. Использовались следующие компоненты: фибра полиакрилонитрильная 0,56 текс 12 мм; минеральный порошок МП-1.

Смешивание осуществлялось в керамической цилиндрической емкости объемом 3 л с диаметром дна 150 мм. Емкость с минеральным порошком и полиакрилонитрильной фиброй размещалась на электроплитки, оснащённой регулятором скорости нагрева. Скорость нагрева составляла 10 - 12°С в минуту. Контроль температуры выполнялся ртутным термометром. Перемешивание выполнялось в ручную металлическим шпателем (примерно одно круговое движение в секунду). При смешении фиксировались температуры, при которых:

- смесь становилась “однородной” (то есть достигалось наилучшее качество смешивания);

- в смеси образовывались сгустки и комья, происходило разделение на фибру и минеральный порошок (то есть качество смешивания ухудшалось).

Было изготовлено 5 смесей. Фотографии готовых смесей в конце смешивания приведены на рис. 1-5.

| Рис. 1 Смесь полиакрилонитрильной фибры 5% с минеральным порошком 95% после перемешивания с нагревом до 210°С | Рис. 2 Смесь полиакрилонитрильной фибры 2,5% с минеральным порошком 97,5% после перемешивания с нагревом до 210°С |
| --- | --- |

| Рис. 3 Смесь полиакрилонитрильной фибры 2% с минеральным порошком 98% после перемешивания с нагревом до 210°С | Рис. 4 Смесь полиакрилонитрильной фибры 1,5% с минеральным порошком 98,5% после перемешивания с нагревом до 210°С |
| --- | --- |

Рис. 5 Смесь полиакрилонитрильной фибры 1% с минеральным порошком 99% после перемешивания с нагревом до 210°С

Оценка однородности смесей, при перемешивании с нагревом полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком, представлена в табл. 1.

Таблица 1

Оценка смесей, при перемешивании с нагревом полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком

| № п.п. | Соотношения полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка, % по массе | Температура смешивания смеси, °С | Визуальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хорошее качество | Ухудшение качества |  |
| 1 | Полиакрилонитрильная фибра 5% Минеральный порошок 95% | 100 | 200 °С | Не достаточное |
| 2 | Полиакрилонитрильная фибра 2,5% Минеральный порошок 97,5% | 95 | 205 °С | Не достаточное |
| 3 | Полиакрилонитрильная фибра 2% Минеральный порошок 98% | 95 | 200 °С | Удовлетворительное |
| 4 | Полиакрилонитрильная фибра 1,5% Минеральный порошок 98,5% | 100 | 205 °С | Удовлетворительное |
| 5 | Полиакрилонитрильная фибра 1,0% Минеральный порошок 99% | 95 | 205 °С | Хорошее |

По результатам исследований можно сделать вывод, что полиакрилонитрильная фибра с минеральным порошком смешивается до однородной смеси при соотношении не более 2% полиакрилонитрильной фибры и 98 % минерального порошка. Большие соотношения полиакрилонитрильной фибры не позволяют смешиваться ей с минеральным порошком до однородного состояния.

Было установлено, что нагрев и интенсивность смешивания положительно влияют на качество и однородность перемешивания. Интервал температур от 100 до 200 °С для перемешивания является наиболее оптимальным. В указанном интервале температур компоненты быстро перемешиваются между собой и для этого требуется 5-7 круговых движений. Наилучшая температура смешивания составляет 160°С. При температурах свыше 200°С или приводит к повторном образуются комья, сгустки и происходит спекание полиакрилонитрильной фибры в минеральном порошке. Понижение температуры ниже 100°С также приводит к повторному образованию комьев и ухудшению качества полученной ранее смеси.

На основании выполненных исследований в дальнейшем рекомендуется использование предварительно подготовленной смеси из минерального порошка с полиакрилонитрильной фиброй не более 2% по массе с нагревом при смешивании до температуры 150°С. Также на основании выполненных исследований было установлено, что температура применения смеси должна быть не ниже 95-100°С.

Выполнялось исследование возможности качественного смешивания полиакрилонитрильной фибры с песком. Для исследований применялся  мелкий речной песок. Методика исследований аналогична исследованиям возможности предварительного смешивания с минеральным порошком. На рисунках 6-7 показаны фото смесей. В таблице 2 представлена оценка смесей, при перемешивании с нагревом полиакрилонитрильной фибры с песком.

Таблица 2

Оценка смесей, при перемешивании с нагревом ФСПАНВ с песком

| № п.п. | Соотношения полиакрилонитрильной фибры и песка, % по массе | Температура, смешивания смеси | Визуальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хорошее | Ухудшение качества |  |
| 1 | Полиакрилонитрильная фибра 5% Песок речной 95% | Не достигнуто | 180 °С | Не смешивается |
| 2 | Полиакрилонитрильная фибра 1% Песок речной 99% | Не достигнуто | 180 °С | Не смешивается |

| Рис. 6 Смесь полиакрилонитрильная фибра 5% с мелким песком речным 95% после перемешивания с нагревом до 200 °С | Рис. 7 Смесь полиакрилонитрильная фибра 1% с песком речным 99% после перемешивания с нагревом до температуры 200 °С |
| --- | --- |

На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что достигнуть равномерного смешивания полиакрилонитрильной фибры с песком не представляется возможным. Положительного влияния не оказывает повышения температуры смешивания, а также увеличение интенсивности перемешивания. Комья и сгустки появляются сразу же при введении полиакрилонитрильной фибры в песок и далее практически не разделяются. Причём при соприкосновении свободных волокон между собой комья образуются повторно. На основании выполненных исследований установлено, что способ введения фибры совместно с песком при приготовлении композиционных дисперсно-армированных смесей не позволит получить равномерного распределения фибры в объёме смеси.

С учётом положительных результатов исследований при исследовании способа введения полиакрилонитрильной фибры в минеральный порошок  выполнялись испытания образцов композиционной дисперсно-армированной смеси в состав которой на стадии приготовления вводилась полиакрилонитрильная фибра предварительно смешанная с минеральным порошком.

Для определения влияния на качество композиционной дисперсно-армированной асфальтобетонной смеси технологии изготовления, при которой компоненты смеси смешиваются с предварительно приготовленной смеси полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка, было изготовлено 3 смеси.

Перемешиванием с нагревом до температуры 150 °С, отдельно готовилась смесь минерального порошка с полиакрилонитрильной фиброй. Применялась полиакрилонитрильная фибра 0,56 текс с длиной нарезки 12 мм. Количество полиакрилонитрильной фибры более 2% по массе с учётом обеспечения однородности и равномерности смеси.

Смесь полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком, использовалась в нагретом виде, при температуре не ниже 100°С. Для сопоставления результатов исследований в качестве исходных смесей (без полиакрилонитрильной фибры) использовались смеси марки I типа Б с вяжущим БНД 60/90. Состав и физико-механические показатели исходных смесей приведены в таблице 3.

Было исследовано 3 способа введения смеси полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка в состав композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей.

1) Смесь полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка вносилась постепенно в разогретую минеральную часть смеси с одновременным перемешиванием и последующим добавлением вяжущего и перемешиванием до однородного состояния.

2) Смесь полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка вносилась сразу всей навеской на разогретую минеральную часть смеси, перемешивалась, затем вводилось вяжущее и перемешивалось до однородного состояния.

3) Смесь полиакрилонитрильной фибры и минерального порошка вносилась сразу всей навеской в работающую лабораторную мешалку, затем вносились разогретые компоненты минеральной части смеси, компоненты перемешивались, затем вводилось вяжущее и все перемешивалось до однородного состояния.

Смеси для исследований готовились в лабораторной мешалке объёмом 6 литров, сконструированной по типу смесителей асфальтобетонного завода.

После приготовления композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей, из них изготавливались и испытывались контрольные образцы по ГОСТ 12801-98 [2]. Для смеси, при постепенном внесении полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком были определены все показатели по ГОСТ 9128-2013 [3]. Для смеси, при внесении полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком всей навески сразу, определялись плотность, водонасыщение, прочность при 20 °С и 50 °С. Для смеси, при внесении полиакрилонитрильной фибры в мешалку, с последующим внесением остальных компонентов, определялись плотность, водонасыщение, прочность при 20 °С, 0 °С и 50 °С, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, и сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С.

Анализируя результаты испытаний в таблице 3 можно сделать вывод, что при постепенном внесении полиакрилонитрильной фибры в смеси с минеральным порошком в разогретую минеральную часть асфальтобетонной смеси, с одновременным перемешиванием, последующим введением вяжущего и перемешиванием до однородного состояния обеспечивается наиболее высокое качество смеси и соответственно композиционного дисперсно-армированного асфальтобетона. Все основные физико-механические показатели стали выше чем у исходной асфальтобетонной смеси без добавки фибры. Улучшение показателей физико-механических свойств асфальтобетонной смеси обусловливается равномерным распределения полиакрилонитрильной фибры в объеме асфальтовой смеси. При внесении смеси полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком  в асфальтобетонную смесь сразу всей навеской, показатели физико-механических свойств несколько ухудшились, однако качество смеси и образцов асфальтобетона соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 [13].

При приготовлении композиционной дисперсно-армированной асфальтобетонной смеси с введением смеси полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком всей навеской в мешалку и затем внесением разогретых компонентов части смеси и перемешиванием до однородного состояния, получить положительных результатов не удалось. Качество смесей и образцов асфальтобетона не соответствовало требованиям ГОСТ 9128-2013 [13]. На стадии интенсивного перемешивания введенной смеси полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком, до введения остальных компонентов асфальтобетонной смеси, наблюдалось незначительное образование комьев и сгустков фибры в минеральном порошке. Происходило “встряхивание” частиц минерального порошка c фибры, нити которой сразу же начинали спутываться.

На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что введение в состав композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей предварительно приготовленной смеси полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком позволяет получить положительные результаты при условии обеспечения равномерной подачи такой смеси в мешалку при постоянном перемешивании компонентов асфальтобетонной смеси и использовании ее при температуре не ниже 95-100°С. Выполненные исследования позволили установить эффективность способа введения предварительно приготовленной смеси полиакрилонитрильной фибры с минеральным порошком в смесь компонентов асфальтобетонной смеси для улучшения показателей физико-механических свойств асфальтобетона в покрытиях автомобильных дорог.

Список литературы

1. Технологическое обеспечение качества строительства асфальтобетонных покрытий: Методические рекомендации / Сост.: В.Н. Шестаков, В.Б. Пермяков, В.М. Ворожейкин, Г.Б. Старков. 2-е изд., с доп. и изм. – Омск.: ОАО «Омский дом печати», 2004г. – 256 с.

2. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

3. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.