УДК 539.3, 624.04.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ

Черных Валентин Константинович, Овчинников Илья Игоревич

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования коррозионных процессов стержневых систем; приведены основные математические модели, описывающие коррозионный износ; Рассмотрены вопросы применимости метода конечных элементов к решению задачи оценки напряженно-деформированного состояния таких конструкций.

Ключевые слова: стержневые системы, метод конечных элементов, коррозионный износ, агрессивная среда, металлические конструкции, напряженно-деформированное состояние.

SOLVING THE PROBLEM OF ASSESSING THE DURABILITY OF MULTI-ELEMENT BRIDGE STRUCTURES

Chernykh Valentin Konstantinovich, Ovchinnikov Ilya Igorevich

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov

Abstract: The article deals with the modeling of corrosion processes of rod systems; the main mathematical models describing corrosion wear are presented; the applicability of the finite element method to the solution of the problem of estimating the stress-strain state of such structures is сonsidered.

Keywords: rod systems, finite element method, corrosion wear, aggressive environment, metal structures, stress-strain state.

В современном и отечественном транспортном строительстве значительная часть конструкций выполнена из металла (ортотропные плиты, главные балки пролетных строений мостов, ригели опор, пилоны висячих и вантовых мостов, а также множество вспомогательных конструкций) и все эти конструкции в той или иной степени защищаются от коррозии [1].

Тем не менее, существующие виды защиты зачастую проводятся не вовремя, некачественно, либо недолговечны. Причем, коррозионные разрушения могут происходить в любой среде [2, 3]:

- в атмосфере (пролетные строения): здесь могут присутствовать агрессивные компоненты от выхлопных газов транспорта, от близлежащих промышленных объектов;

- в зонах переменного увлажнения (опоры мостов): в воде легко растворяются соли, агрессивные компоненты;

- в грунте (фундаменты, сваи) и т.д.

В конечном счете, механизмы коррозии, в зависимости от вида сред, могут быть разные, но с феноменологической точки зрения, все они приводят к двум видам последствий:

- изменение геометрии конструкции (размеры и формы);

- изменение механических характеристик материала [4].

В связи с этим, представляют интерес методы расчета и математические модели, позволяющие прогнозировать долговечность конструкций в условиях воздействия агрессивных сред.

Моделирование коррозионных процессов традиционно может быть физическим и математическим. Физический подход подразумевает построение модели, максимально близкой по своей природе к изучаемому процессу. Элементы конструкций исследуются либо в естественных условиях на протяжении длительного времени, либо в специально созданных искусственных.

При математическом моделировании процесс деформирования конструкции и её элементов в агрессивной среде описывается математическим путем и изучается в дальнейшем с помощью математических методов. Процесс коррозионного износа элемента конструкции в данном случае будет представлен, как смена состояний конструкции в некотором заданном интервале времени.

Математическая модель коррозионного износа может быть представлена:

1) в явном виде – функция от параметров конструкции, начальных условий, времени и параметров агрессивной среды;

2) в виде системы алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений, которые связывают характеристики протекания процесса с внешними воздействиями (в большинстве случаев).

Процесс коррозионного износа элементов конструкций могут характеризовать такие параметры, как глубина коррозионного поражения, изменение площади поперечного сечения F, потеря массы металла М, изменение прочности R. В данной статье в качестве параметра коррозионного износа будет рассматриваться глубина коррозионного поражения.

Вопросами моделирования коррозионных процессов и учета коррозионных повреждений при расчете конструкций, а также вопросами долговечности конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, занимались отечественные и зарубежные исследователи [5-14]. Ими были предложены различные модели, описывающие процесс коррозионного износа конструкций в агрессивной среде, некоторые из них приведены в таблице 1.

Таблица 1. Математические модели, описывающие коррозионный износ

| Авторы | Вид модели | Источник |
| --- | --- | --- |
| А. Лиддар, Б. Виттакер | δ = k lgα+t | [15] |
| П. Азиз, Ж. Меткалф | δ = k1−expα t | [16] |
| Я.П. Штурман | δ = b tt+R | [17] |
| В.И. Никитин | dδdt=α exp−β t | [18] |
| А.Ф. Малыгин | dδdt=kδ | [19] |
| В.В. Петров, И.Г. Овчинников | dδdt=kδb−δ. | [20] |

В вышеприведенных моделях в качестве параметра, описывающего коррозионный износ, принята глубина коррозионного поражения.

И.Г. Овчинников, В.В. Петров и их ученики [20] предложили ряд новых математических моделей коррозионного износа, в которых было учтено влияние не только напряженного, но и деформированного состояния конструкционного элемента на скорость протекания процесса:

| dδdt=v0+αε, | (1) |
| --- | --- |

где α– константа; σ* – значение напряжения, при котором его величина начинает влиять на скорость протекания коррозионного процесса.

Стержневые конструкции занимают особое место в транспортных сооружениях, в том числе балки и фермы мостов (рис. 1 и 2).

Балки представляют собой систему тонких пластинок, находящихся в напряженном состоянии и подверженных действию эксплуатационных сред. Причем элементы балок работают по-разному. Выпучивание и коррозионный износ какого-либо элемента балки может привести к тому, что он полностью или частично выключится из работы балки, уменьшается сечение и смещается центр изгиба. Элементы же ферм могут работать как на растяжение, так и на сжатие, и также эксплуатируются в агрессивных средах. Поэтому интерес представляют расчеты и балочных и ферменных конструкций, но в данной статье ограничимся анализом балки.

Рисунок 1. Фермы железнодорожного моста

Рисунок 2. Двутавровые главные балки пролетного строения моста

Для расчета таких конструкций в реальных условиях необходимы аналитические формулы, которые бы помогли в явном виде установить зависимость между временем эксплуатации, параметрами нагружения и агрессивной среды и текущим состоянием какого-либо элемента конструкции. Такие формулы позволят, во-первых, исследовать погрешности численных решений и, во-вторых, предложить более эффективные и точные алгоритмы решения задачи долговечности статически неопределимых конструкций.

Для решения задач напряженно-деформированного состояния (НДС) и оценки долговечности предлагается метод конечных элементов (МКЭ), который имеет ряд преимуществ:

- возможность использования произвольных условий нагружения и граничных условий;

- для каждого элемента возможно рассмотреть свой закон коррозионного износа;

- возможность исследовать случаи одновременного воздействия нескольких различных эксплуатационных сред и др.

При использовании МКЭ в данной статье примем следующие допущения:

- изменение длины балки вследствие воздействия агрессивной среды пренебрежимо мало по сравнению с изменением размеров его сечения;

- в местах соединения элементов процесс коррозионного износа протекает так же, как и во всей конструкции в целом.

Размерность системы дифференциальных уравнений при данном подходе равна числу конечных элементов в конечно-элементной модели конструкции. Её общий случай:

| dAdt=ΨσA, | (2) |
| --- | --- |

где А – матрица изменяющихся параметров конструкции размерности n×N; Ψ – матрица известных функций той же размерности; σ – напряжение; t – время; n – число изменяющихся параметров конечного элемента; N – количество элементов в конечно-элементной модели конструкции.

Чтобы определить любой параметр конечного элемента в произвольный момент времени, необходимо для решения (2) использовать один из численных методов, например, метод Эйлера:

| Aijs = Aijs−1 + Δts Ψij σiAs ;i=1, N; j=1, n , | (3) |
| --- | --- |

где s – номер шага по времени. Таким образом, значение матрицы A на данном шаге определяется по ее значению на предыдущем. При этом в каждом узле временной сетки решается задача МКЭ. Для обеспечения получения результата с приемлемой точностью шаг по времени Δt обращений к процедуре МКЭ при решении задачи долговечности может достигать нескольких десятков, а в некоторых случаях и сотен раз.

При решении оптимизационных задач число шагов итерационного процесса исчисляется десятками тысяч. Расход компьютерного времени в данном случае очень велик. В связи с этим приходится либо усложнять алгоритм, вводя в него дополнительные параметры, либо использовать очень малый шаг, обеспечивающий высокую вероятность необходимой точности решения для всех возможных наборов варьируемых параметров. Это, в свою очередь, приводит к очень большому числу обращений к процедуре МКЭ на каждом шаге поиска оптимального проекта.

Также задача может усложниться в том случае, если долговечность конструкции является не заданной величиной, а варьируемым параметром. Погрешность в данном случае прогнозировать затруднительно, что ставит под вопрос целесообразность решения подобных задач в целом.

Возникает необходимость использования новых математических моделей с целью минимизации количества параметров, описывающих процесс коррозионного износа отдельных элементов, модификации существующих конечных элементов, построении новых, более эффективных и точных алгоритмов решения задач долговечности конструкций.

Список литературы:

- Защита от коррозии металлических и железобетонных мостовых конструкций методом окрашивания/ И.Г. Овчинников, А.И. Ликверман, О.Н. Распоров и др. –Саратов: Изд-во «Кубик», 2014. – 504 с.

- Овчинников И.И., Миронов М.Ю., Овчинников И.Г., Снегирев Г.В., Черных В.К., Моисеев О.Ю. Обеспечение сохранности малых и средних мостов с металлическими пролетными строениями// Интернет-журнал «Науковедение», 2013 №5 (18) [Электронный ресурс]-М.: Науковедение, 2013.

- Черных В.К., Нестерова Д.Н. Особенности мониторинга мостовых сооружений // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2015. – № 1 (9); URL: trts.esrae.ru/15-63.

- Черных В.К. Коррозийный износ трубопроводов, его причины и последствия // Сборник материалов I Международной научно-технической конференции "Долговечность и надежность строительных материалов и конструкций в эксплуатационной среде". Москва: издательство Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), 2017– С.575-580.

- Goldberg D.E.  Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. – Addition-Wesley Publishing Company, Ins. 1989. – 412 p.

- Grunling H.W., Keienburg K.H., Sweitzer K.K.  The interaction of higt temperature corrosion and mecanical properties of allogs Proc. Cor. – Р. 503 – 543.

- Pochtman Yu.M., Fridman M.M.  Optimal design cylindrical reservoirs taking into account the corrosion and damage of material of structure.// Lightweight Structures in Civil Engi¬neering. – Warsaw, 1996. – p. 143 – 145.

- Rao S.S.  Structural optimization under shock and vibration environment. // Shock and Vibration Digest. – 1979. – Vol. 11. – № 2. – P. 3 – 13.

- Serbescu C.  La Capacite portante des element metalliques flechis endommages par la corrosion // Bul. Inst. Politechn. Jasi Sec. 5, 1988. – 34. – № 1. – С. 33 – 38.

- Siemes A.J.M., Vrouwenvelder A.C.W.M., van der Benkel A.  Durability of Buildings: a reliability analysis. // Heron, 1985. – Vol. 11. – № 3. – P. 2 – 47.

- Frangopol D.M., Akiyama M., Suzuki M. Integration of the Effects of Airborne Chlorides into Reliability-Based Durability Design of R/C Structures in a Marine Environment. Structure and Infrastructure Engineering, Taylor & Francis, 2012, Vol. 8, No. 2, 125-134.

- Strutt, J.E. The prediction of corrosion by statistical analysis of corrosion profiles / J.E. Strutt, J.R. Nicholls, B.Barbier // Corrosion Science, 1985. - V. 25. - P. 305-315.

- Valor, A. Stochastic modeling of pitting corrosion: A new model for initiation and growth of multiple corrosion pits / A.Valor, F. Caleyo, L. Alfonso, D. Rivas, J. Hallen// Corrosion Science. – 2007. V.49. P. 559–579.

- Mola, Е. Е. Stochastic approach for pitting corrosion modeling. I. The case of quasi-hemispherical pits / E. E. Mola, E. M. Rodriguez, J. I. Vicenta, R. C. Salvaresza // J. Electrochem. Soc. 1990. - V.137, №.5. - P. 1384-1391.

- Liddart A.G., Whittaker B.A.  Journal of the Institute of Metals. – 1961. – Vol. 4. – № 2. – Р. 73 – 88.

- Aziz, P.M. Application of the Statistical Theory of Extreme Values to the Analysis of Maximum Pit Depth Data for Aluminum/ P.M. Aziz // Corrosion, 1956. - V. 12. - P. 495.

- Цикерман Л.Я., Штурман Я.Г.  Прогноз опасности грунтовой коррозии для стальных сооружений // Защита металлов. – 1967. – № 2. – с. 243 – 244.

- Никитин В.И.  Расчет жаростойкости металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 208 с.

- Малыгин А.Ф., Гуц А.В., Янковский Ю.В., Ющенков Е.Е.  Оценка высокотемпературной солевой коррозии теплоустойчивой стали и жаропрочных никелевых сплавов // Физико-химическая механика материалов. – 1982. – № 6. – с. 92 – 95.

- Овчинников И.Г., Петров В.В.  Определение долговечности элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой // Строит. механика и расчет сооружений. – 1982. – № 2. – с. 8 – 10.