УДК 539.3, 624.04.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ

Черных Валентин Константинович, Овчинников Илья Игоревич

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки долговечности металлической статически неопределимой балки, подверженной коррозионному износу. Приведен алгоритм решения данной задачи; приведены результаты расчета и сделаны выводы.

Ключевые слова: статически неопределимая балка, коррозионный износ, агрессивная среда, металлические конструкции, долговечность, моделирование.

PREDICTING THE DURABILITY OF A STATICALLY INDETERMINATE BEAM

Chernykh Valentin Konstantinovich, Ovchinnikov Ilya Igorevich

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov

Abstract: The article deals with the modeling of corrosion processes of rod systems; the main mathematical models describing corrosion wear are presented; the applicability of the finite element method to the solution of the problem of estimating the stress-strain state of such structures is сonsidered.

Keywords: statically indeterminate beam, corrosion wear, corrosive environment, metal structures, durability, modeling.

На сегодняшний день одной из важнейших проблем транспортного строительства является коррозионный износ металлических конструкций под влиянием агрессивных эксплуатационных сред. В связи с этим, появляется необходимость оценки долговечности таких конструкций, а именно моделирование коррозионных процессов в них.

Вопросами долговечности конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, занимались отечественные и зарубежные исследователи [1-16]. Ими были предложены различные модели, описывающие процесс коррозионного износа конструкций в агрессивной среде. Рассмотрим вопрос определения долговечности статически неопределимой балки.

В [17] предлагаются новые численные алгоритмы, в основу которых положены следующие решения:

- уменьшение количества параметров, описывающих процесс накопления повреждений в одном конечном элементе за счет использования новых математических моделей процесса в сечении изгибаемых элементов;

- построение адаптированных конечных элементов переменной жесткости, учитывающих, отличие от известных, изменение вследствие коррозионного износа характеристик по области элементов.

Разделим балку на N конечных элементов. Система дифференциальных уравнений, описывающая коррозионный процесс в конструкции, будет иметь размерность N(n, где n – количество параметров, описывающих коррозионный процесс в одном элементе:

|  | (1) |
| --- | --- |

Предполагаем, что изгибающие моменты и перерезывающие силы постоянны в пределах данного конечного элемента. Процесс деформирования статически неопределимой балки, таким образом, может быть исследован путем решения задачи Коши для системы дифференциальных уравнений (1).

В балочных конструкциях не удается эффективно использовать аналитические формулы для решения задачи долговечности, т.к. формулы, полученные для прямоугольного поперечного сечения, не могут быть применены для расчета конструкций с более сложным сечением. Такие формулы будут иметь более сложный вид, особенно для модели коррозионного износа И.Г. Овчинникова [11]:

|  | (2) |
| --- | --- |

Для них необходимо предварительно определить поправочные коэффициенты. Недостаток их также состоит в том, что они выражают зависимость между временем и напряжением, а не величиной параметра поврежденности, как в стержневых элементах при одноосном нагружении.

Допустим, что скорость изменения внутренних силовых факторов в конечных элементах балок в результате воздействия агрессивной среды значительно меньше скорости коррозионного износа. В течение некоторого промежутка времени τ, таким образом, каждое из дифференциальных уравнений системы (3) может рассматриваться как независимое:

|  | (3) |
| --- | --- |

Задача Коши для системы (3) решается численно, как и в традиционных алгоритмах, но без обращения к процедуре МКЭ. По прошествии промежутка времени τ требуется уточнение значений внутренних усилий и моментов в элементах конструкции, что осуществляется путем решения задачи МКЭ.

Считаем, что исчерпание несущей способности конструкции наступает в момент достижения своего предельного значения напряжением в каком-либо конечном элементе, или перемещением (линейным или угловым) в каком-либо узле:

|  | (4) |
| --- | --- |
|  | (5) |

K –число узлов в конечно-элементной модели.

Долговечность балки будет определяться формулой, где ΔtS – длина шага по времени при численном решении задачи Коши ΔtS<<τ;  – номер шага, на котором выполняется одно из условий (4) – (5).

В данном алгоритме число параметров, описывающих процесс коррозионного износа конечного элемента, не превышает двух для прямоугольного сечения и шести для сечения сложной формы. Общая размерность системы дифференциальных уравнений вида (1) снижается в десятки раз. Так как скорость коррозионного износа значительно превосходит скорость изменения внутренних силовых факторов, задача МКЭ решается не на каждом шаге решения задачи Коши, а по истечении серии шагов, что повышает эффективность алгоритма, особенно при решении оптимизационных задач.

Рассмотрим статически неопределимую балку (рис. 1), которая нагружена сосредоточенной силой  и моментом  и находится в агрессивной среде. Для решения задачи будем использовать следующие модели коррозионного износа: модель (2) и:

|  | (6) |
| --- | --- |

Рассмотрим два сечения балки: прямоугольное (2,36 см×5 см) и двутавр №10; саму балку разделим на десять конечных элементов. При расчете долговечности балки прямоугольного сечения будем использовать аналитические формулы [21]:

|  | (7) |
| --- | --- |
|  | (8) |

Рисунок 1 - Статически неопределимая балка

Рассмотрим две постановки задачи долговечности:

1. Долговечность определяется либо достижением напряжением в каком-либо конечном элементе предельного значения, то есть условием (4), либо нарушением сплошности сечения.

2. К первым двум условиям добавляется условие жесткости (5) – ограничение на максимальный прогиб балки.

Условия задачи:

- E = 2,1(105 МПа;

- [σ]= 240 МПа;

- M = 5000 кг(см;

- Q = 500 кг.

Параметры агрессивной среды:

- k = 0,003 МПа-1;

- 0,075 ( v 0 ( 0,175 см/год.

Площади геометрических размеров выбранных сечений между собой равны: двутавр № 10 и прямоугольник 5,0(2,36 см. Для решения задачи использовался КЭ переменной жесткости. При ограничениях по прочности предельное состояние конструкции определялось значением напряжения в центре тяжести КЭ независимо от его вида.

Некоторые результаты решения задачи представлены в таблицах 1 и 2.

В таблице 1 приведены значения долговечности балок с различными сечениями. Задача долговечности решалась в первой постановке. Долговечность балок прямоугольного сечения определялась ограничениями по прочности, балки двутаврового сечения – ограничением по сплошности сечения, чем и объясняется ее относительно низкая долговечность.

Таблица 1. Долговечность балок прямоугольного и двутаврового сечения

| v0, см/год | t*, лет |
| --- | --- |
|  | Прямоуг. сечение 2,36(5,0 см | Двутавровое сечение (двутавр № 10) |
| 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 | 3,823 2,856 2,292 1,901 1,633 | 2,395 1,762 1,366 1,101 0,894 |

При решении задачи долговечности во второй постановке долговечность конструкции существенно изменяется. В таблице 2 приведены значения долговечности той же балки прямоугольного сечения, что и в таблице 1, при скорости накопления повреждений v0 = 0,1 см/год и для различных значений предельного прогиба.

Таблица 2. Долговечность балки прямоугольного сечения при ограничении по жесткости

| [f], см | t*, лет |
| --- | --- |
| 0,3 0,4 0,5 0,6 | 0,000 0,000 0,221 0,929 |

Введение нового ограничения, как видно из таблицы 2, приводит к значительному уменьшению расчетной долговечности конструкции. При решении задачи долговечности балок прямоугольного сечения в первой постановке наряду с алгоритмом, изложенным выше, использовались аналитические формулы (7) и (8). Погрешность решения, полученного с помощью аналитических формул, при выполнении численного эксперимента на всем множестве параметров конструкции и агрессивной среды не превысила 0,8 % .

Приведенные выше результаты можно проверить путем решения задачи долговечности для той же балки, но с использованием известных моделей, предполагающих кусочно-непрерывную аппроксимацию сечения и применение КЭ постоянной жесткости. Рассмотрим балки с прямоугольным и двутавровым сечением (рис. 2). Число полосок, аппроксимирующих сечение, варьировалось от 10 до 40. Системы дифференциальных уравнений, описывающих процесс накопления повреждений в сечениях конструкции, имели размерность от 30 для прямоугольника до 210 для двутавра.

Рисунок 2 - Кусочно-непрерывная аппроксимация сечений

Некоторые результаты данных задач приведены в таблице 3. Здесь N – размерность системы дифференциальных уравнений. Погрешности вычислялись относительно решения, найденного с помощью новых моделей и КЭ переменной жесткости

Таблица 3. Долговечность балок прямоугольного и двутаврового сечений для различных видов аппроксимации и типов КЭ

| Аппроксимация Тип КЭ | Число КЭ | Двутавр | Прямоугольник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | t*, лет (, %) | N | t*, лет (, %) |
| Кусочно-непрерывная. КЭ пост. жесткости | 10 | 40 | 1,95 (10,8) | 40 | 3,88 (8,1) |
|  |  | 20 | 2,01 (14,2) | 10 | 3,97 (10,6) |
|  | 5 | 20 | 2,14 (21,6) | 10 | 4,08 (13,6) |
| Функциональная КЭ пост. жесткости | 10 | 21 | 1,92 (9,1) | 11 | 3,79 (5,6) |
|  | 5 | 11 | 1,98 (12,5) | 6 | 3,85 (7,2) |
| Функциональная КЭ перем. жесткости. | 10 | 23 | 1,76 | 12 | 3,59 |
|  | 5 | 13 | 1,76 | 7 | 3,59 |

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предложенные модели позволяют получить решение задачи долговечности стержневых конструкций не менее эффективно, чем используемые до настоящего времени.

Алгоритмы строятся на основе метода конечных элементов с использованием математических моделей коррозионного износа в стержневых элементах и, где это возможно, аналитических формул долговечности. В качестве объекта исследования рассматривалась статически неопределимая балка, подверженная воздействию эксплуатационных агрессивных сред.

Для решения задачи НДС и долговечности статически неопределимых балок произвольного сечения, которые возможно представить в виде совокупности прямоугольных фрагментов, разработаны модифицированные конечные элементы с наведенной переменной жесткостью. Элементы матриц жесткости этих элементов получены с использованием математической модели износа в сечении изгибаемого стержня. Данные модели позволяют учесть изменение коррозионный износ элемента по всей его длине. Применение таких КЭ сокращает размерность решаемой задачи и увеличивает точность ее решения.

Список литературы:

- Liddart A.G., Whittaker B.A.  Journal of the Institute of Metals. – 1961. – Vol. 4. – № 2. – Р. 73 – 88.

- Aziz, P.M. Application of the Statistical Theory of Extreme Values to the Analysis of Maximum Pit Depth Data for Aluminum/ P.M. Aziz // Corrosion, 1956. - V. 12. - P. 495.

- Цикерман Л.Я., Штурман Я.Г.  Прогноз опасности грунтовой коррозии для стальных сооружений // Защита металлов. – 1967. – № 2. – с. 243 – 244.

- Никитин В.И.  Расчет жаростойкости металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 208 с.

- Малыгин А.Ф., Гуц А.В., Янковский Ю.В., Ющенков Е.Е.  Оценка высокотемпературной солевой коррозии теплоустойчивой стали и жаропрочных никелевых сплавов // Физико-химическая механика материалов. – 1982. – № 6. – с. 92 – 95.

- Овчинников И.Г., Петров В.В.  Определение долговечности элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой // Строит. механика и расчет сооружений. – 1982. – № 2. – с. 8 – 10.

- Иноземцев В.К., Петров В.В., Синева Н.Ф.  Учет воздействия агрессивных сред при исследовании устойчивости тонкостенных конструкций // Механика конструкций, работающих при воздействии агрессивных сред. – Саратов: СПИ, 1987. – с. 5 – 10.

- Наумова Г.А., Овчинников И.Г.  Расчеты на прочность сложных стержневых и трубопроводных конструкций с учетом коррозионных повреждений. – Саратов: СГТУ, 2000. – 227 с.

- Овчинников И.Г., Денисова А.П., Шеин А.А.  Построение математических моделей, описывающих поведение резервуарных конструкций, находящихся во взаимодействии с агрессивной средой. – Саратов: СГТУ, 1996. – 34 с. – Деп в ВИНИТИ 21.10.96. – № 3092 – В 96.

- Овчинников И.Г., Кудайбергенов Н.Б., Шеин А.А.  Эксплуатационная надежность и оценка состояния резервуарных конструкций. – Саратов: СГТУ, 1999. – 316 с.

- Петров В.В., Овчинников И.Г., Шихов Ю.М.  Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой. – Саратов: СГУ, 1987. – 288 с.

- Ovchinnikov I.G., Shein A.A. Mavzovin V.S. The simulation of corrosionous – mechanical behavior of the tanks and pipelines constructions with polymer protective sheeting// Lightweight structures in civil engineering. Local Seminar of IASS   POLISH CHARTER. Warsaw, 6 December, 1996, p.135-136.

- Ovchinnikov I.G., Ratkin V.V. The prediction of change of bridge structures exploitation state by geometric models // Diagnosis of concrete structures. Proceedings of the 2nd RILEM Inter national Conference - EXPERTCENTRUM-Bratislava. 1996, p.565-567.

- Овчинников И.Г.,  Щербаков А.Г.,  Бочкарев А.В., Наумова Г.А. Прикладная механика дорожных одежд на мостовых сооружениях. Волгоград. Научное издание. ВолгГАСУ, 2006. 310 с.

- Наумова Г.А., Овчинников И. Г., Снарский С.В. Расчет трубопроводных конструкций с эксплуатационными повреждениями. Волгоград. Научное издание. ВолгГАСУ, 2009. 184 с.

- Ovchinnikov I. I., Snezhkina O. V., Ovchinnikov I. G. Numerical Modeling of Local Penetration of ChlorideContaining Medium into Construction Elements Made of Reinforced Concrete// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 262 (2017) 012041. Р.1-6. doi:10.1088/1757-899X/262/1/012041.

- Зеленцов Д. Г. Расчет конструкций с изменяющейся геометрией в агрессивных средах. Стержневые системы / Д. Г. Зеленцов. – Днепропетровск : УГХТУ, 2006. – 168 с.