УДК 624.03

Проблемы надежности эксплуатации 
строительных конструкций жилого здания,
являющегося объектом культурного наследия

А.А. Сурнин

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. Статья посвящена вопросу эксплуатационной надежности строительных конструкций здания, являющегося объектом культурного наследия, являющегося объектом культурного наследия. Выполнена оценка технического состояния объекта с учетом его физического износа. Приведены нормативные требования по эксплуатации объекта.

Ключевые слова: эксплуатационная надежность, объект культурного наследия, износ конструкций

PROBLEMS OF RELIABILITY OF OPERATION 
OF BUILDING STRUCTURES OF A RESIDENTIAL BUILDING
THAT IS AN OBJECT OF CULTURAL HERITAGE

A.A. Surnin

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. The article is devoted to the issue of operational reliability of building structures of the library building, which is an object of cultural heritage. The assessment of the technical condition of the object, taking into account its physical wear, was carried out. The regulatory requirements for the operation of the facility are given

Keywords: operational reliability, cultural heritage site, structural wear

В 2023 году были выполнены работы по определению эксплуатационной надежности строительных конструкций здания, расположенного в центре города Саратова, являющегося объектом культурного наследия.

Необходимость проведения исследования обоснована длительным периодом эксплуатации здания, а также отсутствием объективных сведений о проведенных перепланировках и реконструкции здания. Здание 4-этажное с подвалом, год постройки – ориентировочно 1939. Материалы здания: фундамент бутовый кирпичный, стены кирпич, кровля из оцинкованного металла.

По результатам внешнего осмотра проведена классификация выявленных дефектов и определение мер по их устранению. Принимая во внимание ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» и «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий» и составлена таблица, характеризующая признаки износа основных несущих и ограждающих конструкций здания и примерный состав работ по устранению дефектов.

Принимая во внимание ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» и «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий» составлена таблица, характеризующая признаки износа основных несущих и ограждающих конструкций здания и примерный состав работ по устранению дефектов.

Признаки износа основных несущих и ограждающих конструкций здания 
и примерный состав работ по устранению дефектов

Таблица 3 ВСН 53-86(р)

Фундаменты ленточные каменные

| Признаки износа |  | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала | Ширина трещин до 5 мм | 21-40 | Укрепление кладки. Ремонт горизонтальной изоляции |

Таблица 10 ВСН 53-86(р)

Стены кирпичные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и выбоины | Ширина трещины до 1 мм | 0-10 | Заделка трещин и выбоин |

Таблица 31 ВСН 53-86(р)

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные | Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м | 21-30 | Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин с восстановлением защитного слоя бетона |

Примечание: данные таблицы относятся к конструкциям подвальной части здания

Таблица 35 ВСН 53-86(р)

Лестницы железобетонные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Редкие трещины на ступенях, отдельные повреждения перил | Ширина трещин до 1 мм | 0-20 | Затирка трещин, ремонт перил |

Таблица 37 ВСН 53-86(р)

Балконы, козырьки

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Трещины | Повреждения на площади до 30 %. Уклон плиты менее 1 %. Ширина трещин до 1 мм | 21-40 | Замена гидроизоляции с устройством цементного пола. Ремонт сливов |

Таблица 43 ВСН 53-86(р)

Кровли стальные

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ржавчина на поверхности кровли, свищи, пробоины; искривление и нарушение креплений ограждающей решетки; большое количество протечек | 41-60 | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия от 10 до 25 % площади кровли; ремонт ограждающей решетки |

Примечание: фактически использована частичная оклейка скатов кровли рулонным материалом

Таблица 48 ВСН 53-86(р)

Полы цементно-песчаные, бетонные и мозаичные

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины, незначительные повреждения плинтусов | 0-20 | Затирка трещин и выбоин местами, ремонт плинтусов с заменой на новые до 20 % |

Таблица 55 ВСН 53-86(р)

Оконные блоки деревянные

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| О конные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления, отливов | 21-40 | Ремонт переплетов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30 % |

Таблица 57 ВСН 53-86(р)

Двери деревянные

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена | 41-60 | Ремонт дверных коробок и полотен, замена разрушенных частей |

Таблица 59 ВСН 53-86(р)

Окраска водными составами

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 21-40 | Промывка поверхности и окраска за один раз |
| Помещения верхнего этажа |  |  |
| Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины | 61-80 | Полная перекраска с подготовкой поверхности |

Таблица 60 ВСН 53-86(р)

Окраска масляная

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности | 41-60 | Окраска местами за два раза и полностью за один раз, с подготовкой поверхности местами до 20 % |

Таблица 63 ВСН 53-86(р)

Штукатурка

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Выпучивание или отпадение штукатурки и листов местами, менее 10 кв. м на площади до 25 %* | 31-40 | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности |
| Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 кв. м на площади до 50 %* | 41-50 | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности |

Примечание: 1) преимущественно к помещениям подвального и верхнего этажей;

2) восстановление штукатурного слоя фасадов здания согласовать с Комитетом культурного

наследия Саратовской области

Таблица 66 ВСН 53-86(р)

Система центрального отопления

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41-60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов |

Кроме вышеуказанных работ, требуется выполнение работ по определению пригодности к дальнейшей надежной эксплуатации стропильных деревянных конструкций кровли. Работы по ремонту фасадов, включая устройство ограждений кровли, следует выполнять по согласованию с Комитетом культурного наследия Саратовской области СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» установлены следующие категории технического состояния строительных конструкций:

– исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности;

– работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне – и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается;

– ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации;

– недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций);

– аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Техническое состояние несущих конструктивных элементов здания следует охарактеризовать как ограниченно работоспособное состояние. Эта категория состояния конструкций характеризуется тем, что «…имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации».

Кроме того, следует принять во внимание, что в соответствии с п. 5.7 «Рекомендуемый срок службы здания (сооружения) следует принимать в соответствии с таблицей 5».

Таблица 5.1

Рекомендуемые сроки службы зданий (сооружений)

| Объекты | Примерный срок службы |
| --- | --- |
| Временные здания (сооружения) (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т. п.) (см. дополнительно ГОСТ Р 58760) | 10 лет |
| Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т. п.) | Не менее 25 лет |
| Здания (сооружения) массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства) | Не менее 50 лет |
| Уникальные здания (сооружения)* | 100 лет и более |

Таким образом, рекомендуемый срок эксплуатации здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 32, превышен (составляет 84 года). Для возможности дальнейшей надежной эксплуатации объекта следует провести его комплексное техническое обследование с выявлением и реализацией комплекса работ по обеспечению его дальнейшей надежной эксплуатации.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ ГрК РФ, Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе.

«В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов».

При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ГрК РФ не определяет понятие «текущий ремонт».

Понятие текущего ремонта приведено в источнике «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России, Дата введения: 2004-01-01): «Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) – ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности здания (сооружения, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической документацией».

Дата введения в действие ГрК РФ – 29.12.2004. Таким образом, в указанной части понятие текущего ремонта утрачивает силу с момента введения в действие ГрК РФ – 29.12.2004.

При этом необходимо принять во внимание, что СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 24 августа 2016 г. № 590/пр и введен в действие с 25 февраля 2017 г) в разделе 3 «Термины и определения», п. 3.12 «Текущий ремонт: Комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях восстановления исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию».

Следует обратить особое внимание на то, что указанное понятие текущего ремонта имеет место в период расчетного срока службы здания, который в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований Основные положения» для рассматриваемого здания установлен в течение 50 лет (фактический период его эксплуатации составляет 84 года).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что текущий ремонт в отношении исследуемого здания был обоснован только в период 1939-1989 годов. По истечении расчетного срока службы здания (после 1989 года) работы в целях профилактики надежной эксплуатации рассматриваемого здания могут производиться только в рамках капитального ремонта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий.

3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

4. СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.