697.137

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА АГБС-К

Л.Л. Крыкова1, В.В. Витущенко1, И.И. Овчинников2

1студент СГТУ имени Гагарина Ю.А.

2доцент кафедры «Транспортное строительство» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние влажности на АГБС-К. Проведен опыт в котором изготовлено три пробы образцов АГБС-К с разными условиями хранения. Условия хранения отличались разным процентом влажности.

Ключевые слова: влажность, прочность, битум, образцы, нагрузка

EFFECT OF HUMIDITY ON AGBS-K

L.L. Krykova1, V.V. Vitushchenko1, I.I. Ovchinnikov2

1Student of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

2Associate Professor, Department of Transport Construction
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. This article examines the effect of humidity on the battery-K. An experiment was conducted in which three samples of AGRS-K samples with different storage conditions were produced. The storage conditions differed in different percentages of humidity.

Keywords: moisture, strength, bitumen, samples, load

В последнее время в дорожном строительстве идет тенденция на использование сфрезерованного старого покрытия с последующей его повторной укладкой и добавлением новых материалов, таких как цемент и, в зависимости от дороги, битумной эмульсии. Технология холодного ресайклинга активно применяется при реконструкции старых дорог. Она позволяет уменьшить стоимость реконструкции, а также повышает сроки эксплуатации дороги [4]. В данной статье будет разобран проведенный опыт по влиянию влажности на набор прочности АГБС-К на примере образцов.

Согласно ГОСТ Р 70197.1-2022 АГБС-К – подвид асфальтогранулобетонной смеси с применением битумной эмульсии или вспененного вязкого битума в комплексе с минеральным вяжущим. Для проведения опыта использовались материалы, указанные в табл. 1 [1].

Таблица 1

| Щебень (известковый) М 800 | 36 % | 14,4 кг |
| --- | --- | --- |
| Асфальтная крошка | 50 % | 20 кг |
| Цемент М 500 | 5 % | 2,0 кг |
| Битумная эмульсия Б-2 | 3 % | 1,2 л |
| Вода | 6 % | 2,4 л |

Всего были сделаны 3 пробы по 40 кг, в одной пробе получилось по 10 образцов АГБС-К (вес одного образца 4 кг). Каждая проба помещалась для хранения в разные среды, характеристики которых указаны в табл. 2.

Таблица 2

| Пробы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура t, град | 24 | 24 | 24 |
| Влажность W, % | 32 | 90 | 15 |
| Доп. условия | При естественной влажности | Эксикатор с водой | Эксикатор со силикагелем |

Согласно ГОСТ 10180-2012, первые испытания проводились на 7 сутки с момента формовки образцов на прессе «ТЕСТПРЕСС ТП-1-100» методом непрямого растяжения. Образец помещается в устройство для испытания на непрямое растяжение таким образом, чтобы оси деформаций были перпендикулярны нагрузочным пластинам и при этом рабочая поверхность пластин плотно прилегала к образцу. Затем устройство с образцом помещается на пресс, в котором запускается программа для испытания образцов согласно ГОСТ 10180-2012. Результаты представлены в табл. 3 и на рис. 1 [2].

Таблица 3

| Образцы | Первая проба, МПа | Вторая проба, МПа | Третья проба, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,38 | 0,40 | 0,45 |
| 2 | 0,42 | 0,41 | 0,42 |
| 3 | 0,39 | 0,40 | 0,44 |
| 4 | 0,40 | 0,38 | 0,41 |
| 5 | 0,40 | 0,39 | 0,43 |
| Среднее значение | 0,40 | 0,40 | 0,43 |

Рис. 1 испытания на 7 сутки

По данным, полученным на 7 сутки, можно предположить, что образцы из проб с менее влажной средой показали большую прочность относительно образцов, имеющих более высокую влажность.

Окончательные испытания были проведены по прошествии 28 суток, результаты представлены в табл. 4 и на рис. 2.

Таблица 4

| Образцы | Первая проба, МПа | Вторая проба, МПа | Третья проба, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,43 | 0,41 | 0,50 |
| 2 | 0,41 | 0,39 | 0,45 |
| 3 | 0,44 | 0,40 | 0,47 |
| 4 | 0,42 | 0,39 | 0,46 |
| 5 | 0,43 | 0,42 | 0,47 |
| Среднее значение | 0,43 | 0,40 | 0,47 |

Рис. 2. Испытания на 28 сутки

Проведенные на 28 сутки испытания лишь усилили разницу в прочностных характеристиках относительно испытаний на 7 сутки. Из средней прочности видно, что образцы второй пробы набрали меньшую прочность относительно образцов первой и третьей проб [3].

Таким образом, избыточная влажность негативно влияет на прочностные характеристики АГБС-К.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1.	ГОСТ Р 70197.1-2022. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона. Общие технические условия.

2.	ГОСТ 10180-2012. БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам»

3.	ОДМ 218.6.1.005-2021. Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации.

4.	Wirtgen. Технология холодного ресайклинга. 2012.