УДК 691.32 + УДК 693.56

АНАЛИЗ МЕТОДА ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ

Д.А. Ковалев, Ю.Ю. Балицкая, И.Л. Павлова, Н.Н. Фомина

Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

Аннотация. Обозначены основные проблемы зимнего бетонирования. Установлена эффективность применения комплексной добавки с пластифицирующим, противоморозным и ускоряющим твердение эффектами в сочетании с электропрогревом. Расчетом и сравнением технико-экономических показателей бетонирования на примере 18-ти этажного жилого здания показано, что такой метод позволяет сократить энергоёмкость, сроки возведения монолитных железобетонных конструкций и себестоимость работ.

Ключевые слова: зимнее бетонирование, комплексные добавки, противоморозный эффект, электропрогрев

ANALYSIS OF THE WINTER CONCRETING METHOD

D.A. Kovalev, Yu.Yu. Balitskaya, I.L. Pavlova, N.N. Fomina

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

Abstract. The main problems of winter concreting are outlined. The effectiveness of the use of a complex additive with plasticizing, antifreeze and hardening accelerating effects in combination with electric heating has been established. By calculating and comparing the technical and economic indicators of concreting on the example of an 18-storey residential building, it is shown that this method reduces energy consumption, the time of construction of monolithic reinforced concrete structures and the cost of work.

Keywords: winter concreting, complex additive, antifreeze effect, electric heating

Современное строительство ориентировано на возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона.

Технология монолитного строительства отличается значительными суточными объемами укладки, высокими темпами строительства и оборачиваемости опалубки. Бетонная смесь при возведении монолитных конструкций зданий подаётся бетононасосами и пневмотранспортом на значительные расстояния. Консистенция бетонной смеси должна обеспечивать перекачивание её без расслоения и образования пробок в трубопроводе, поэтому бетонная смесь должна обладать повышенной связанностью, достаточной подвижностью, однородной структурой с обеспечением требуемых физико-механических и эксплуатационных характеристик бетона.

С целью улучшения удобоукладываемости бетонной смеси в сочетании с повышением темпа роста прочности бетона, ускорения оборачиваемости опалубок и снижения энергетических затрат как в летнее, так и в зимнее время, активно применяются комплексные добавки, которые вводятся в состав бетонной смеси при ее приготовлении. Для сокращения времени набора прочности уложенного бетона применяются методы искусственного прогрева. Одним из часто применяемых методов является электропрогрев.

Исследованиям проблем и организационно-технологических решений зимнего бетонирования посвящены работы А.И. Гныря, С.В. Коробкова, И.В. Головченко, С.Г. Головнева и др. [1, 2, 3].

На рынке представлено множество химических добавок как с индивидуальными эффектами (пластифицирующие, ускорители твердения, противоморозные и др.), так и комплексных. Комплексные добавки в бетонные смеси в подавляющем большинстве случаев включают пластифицирующий компонент. Также в состав комплексных добавок для товарных бетонных смесей в условиях зимнего бетонирования вводится ускоритель твердения и противоморозный компонент, а в условиях жаркого климата – замедлитель схватывания цемента.

Цель представленных в данной работе исследований – изучить эффективность метода введения комплексной добавки в состав бетонной смеси, а также эффективность бетонирования в зимнее время с применением бетонных смесей с комплексными добавками в сочетании с методом электропрогрева.

В качестве комплексной добавки в товарные бетонные смеси для зимнего бетонирования выбрана добавка MC Rapid 117 (производство MC Bauchemie) с пластифицирующим, противоморозным, и ускоряющим твердение эффектами. Добавка вводилась в рекомендуемых производителем дозировках 0,5-2,5 % по массе цемента, вместе с водой затворения, при приготовлении мелкозернистой бетонной смеси (вяжущее – портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, производитель «Евроцемент Групп», заполнитель – кварцевый речной песок с модулем крупности 1,1).

Установлено существенное увеличение подвижности бетонной смеси при увеличении концентрации добавки, причем, значительный пластифицирующий эффект наблюдается уже при концентрации добавки в 1 %: расплыв мелкозернистой бетонной смеси на встряхивающем столике при испытании по ГОСТ 310.4 составил 175 мм, по сравнению с расплывом в 115 мм для бездобавочной смеси. Увеличение концентрации добавки сверх 1 % приводит к еще большему разжижению смеси, однако резко сокращается время начала схватывания цемента: от 2,75 ч при 1 %-й концентрации добавки до 0,5 ч при концентрации добавки в 1,5 %.

В бетонных образцах, изготовленных из смеси с 1 %-м содержанием добавки, наблюдается прирост прочности в возрасте 3-х суток, по сравнению с бездобавочными образцами. Это закономерно и связано с присутствием в составе комплексной добавки ускорителя твердения. В 28-ми суточном возрасте прочность образцов уравнивается.

Для определения противоморозного эффекта добавки проводились испытания по ГОСТ 30459. Изготавливались контрольные образцы (бездобавочные) и образцы «холодного» и «теплого» бетона, которые испытывались при температуре -14° С (температура испытания выбиралась в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Установлено, что прочность «теплого» бетона составляет 98 % прочности контрольных образцов, а прочность «холодного» бетона – 28 % от прочности бездобавочных образцов, что позволяет отнести добавку к эффективным противоморозным добавком для «теплых» бетонов.

Таким образом, комплексная добавка МС Rapid 117, введенная в количестве 1 % от массы цемента в состав бетонной смеси, позволяет эффективно повысить подвижность смеси, обеспечивает достаточную жизнеспособность товарной бетонной смеси, ускоряет темпы набора прочности при сохранении прочности бетона в проектном возрасте.

Для обеспечения высоких темпов строительства с обеспечением качества выполняемых работ, снижения себестоимости работ в зимних условиях необходимо применять методы зимнего бетонирования с высокими экономическими показателями [4]. Оценка эффективности способа зимнего бетонирования с применением электропрогрева и комплексной добавки MC Rapid 117 на примере возведения 18-ти этажного каркасного монолитного жилого дома приведена в табл. 1.

Таким образом, показано, что добавка MC Rapid 117 в сочетании с электропрогревом позволяет сократить энергоёмкость, сроки возведения монолитных железобетонных конструкций и себестоимость работ.

Таблица 1

Сравнение технико-экономических показателей бетонирования

одного этажа 18-ти этажного жилого здания

| Наименование показателей | 1 вариант – бездобавочный бетон | 2 вариант – бетонная смесь с добавкой MC Rapid 117 |
| --- | --- | --- |
| 1. Трудозатраты на бетонирование, чел-дн: – перекрытий – колонн | 39,02 24,38 | 39,02 24,38 |
| 2. Продолжительность работ, дн. | 19 | 14 |
| 3. Стоимость 1м3 бетонной смеси, руб. | 3316 | 3516 |
| 4. Итоговая стоимость бетонной смеси, руб. | 1 526 952 | 1 619 048 |
| 5. Стоимость аренды опалубки, руб. | 2 671 495 | 1 968 470 |
| 6. Стоимость аренды бетононасоса, руб. | 570 000 | 420 000 |
| 7. Общая стоимость электроэнергии, затрачиваемой на обогрев, руб. | 192 256 | 71 840 |
| 8. Себестоимость работ по бетонированию, руб. | 4 964 019 | 4 079 358 |

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гныря А.И., Коробков С.В. Технология бетонных работ в зимних условиях: учеб. пособие. Томск: Изд-во ТГАСУ, 2011. 412 с.

2. Головнев С.Г. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. 148 с.

3. Красовский П.С. Зимние способы бетонирования. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. 157 с.

4. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменением № 1).